ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт Hysol® 9497™ обладает следующими характеристиками:

| Технология | Эпоксидная смола |
| --- | --- |
| Тип химического соединения | Эпоксидная смола |
| Внешний вид (смола) | жидкость белого цветаLMS |
| Внешний вид (отвердитель) | жидкость серого цветаLMS |
| Компоненты | Двухкомпонентный состав: требуется перемешивание |
| Соотношение объемов компонентов в смеси (смола: отвердитель) | 2 : 1 |
| Соотношение веса компонентов в смеси (смола : отвердитель) | 100 : 50 |
| Отверждение | отверждение при комнатной температуре |
| Применение | Склеивание |

Продукт Hysol® 9497™ представляет собой двухкомпонентный эпоксидный клей средней вязкости, отверждаемый при комнатной температуре и применяемый для склеивания большого разнообразия материалов, что делает его универсальным в применении. Hysol® 9497™ идеально подходит для склеивания металлических листов и заливки компонентов электрооборудования с высокой интенсивностью теплообмена. Продукт также обладает большим сопротивлением сжатию, высокой температурой стеклования (Тс), а также высокой прочностью в нагретом состоянии.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА НЕОТВЕРДЕВШЕГО ПРОДУКТА

| Свойства смолы |  |
| --- | --- |
| Относительная плотность при 25°C | от 2,05 до 2,13LMS |
| Вязкость по Кессону, пластометр типа «конус – плита», Пас: |  |
| Температура: 25°C, Градиент скорости сдвига: от 0 до 40 с-1 | от 5 до 16LMS |
| Температура воспламенения – см. Паспорт безопасности материала (MSDS) |  |
| Свойства отвердителя |  |
| Относительная плотность при 25°C | от 2,02 до 2,1LMS |
| Вязкость по Кессону, пластометр типа «конус – плита», Пас: |  |
| Температура: 25°C, Градиент скорости сдвига: от 0 до 40 с-1 | от 8 до 24LMS |
| Температура воспламенения – см. Паспорт безопасности материала (MSDS) |  |
| Свойства смеси |  |
| Жизнеспособность, минут при 25°C: |  |
| 267 г смола / 133 г отвердитель | от 165 до 255LMS |

ТИПИЧНАЯ СКОРОСТЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ

Зависимость скорости отверждения от времени/температуры

Скорость отверждения смеси зависит от температуры окружающего воздуха. На следующем графике показано изменение прочности на сдвиг с течением времени при нанесении на стальную поверхность, подвергнутую пескоструйной обработке, при различной температуре, согласно ISO 4587.

Время фиксации

Время фиксации – это время, необходимое для достижения прочности на сдвиг 0,1 Н/мм2.

| Время фиксации (согласно ISO 4587), при 22°C, часов | 8 |
| --- | --- |

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ОТВЕРДЕВШЕГО ПРОДУКТА

Отверждение в течение 7 дней при 22°C

| Физические свойства: |  |
| --- | --- |
| Коэффициент теплопроводности, согласно ISO 8302, Вт/(м·K) | 1,4 |
| Коэффициент температурного расширения, согласно ISO 11359-2, K-1: |  |
| Ниже температуры стеклования (Тс) | 50(10-6 |
| Выше температуры стеклования (Тс) | 104(10-6 |
| Линейная усадка, согласно ISO 1675, % | 0,73 |
| Предел прочности при растяжении, согласно ISO 37 Н/мм2 | 52,6 |
| (фунт/дюйм2) | (7640) |
| Модуль упругости при растяжении, согласно ISO 37 Н/мм2 | 2420 |
| (фунт/дюйм2) | (351000) |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм2 | 112,5 |
| (фунт/дюйм2) | (16300) |
| Удлинение, согласно ISO 37,% | 2,9 |
| Твердость по Шору, ISO 868, твердомер D | 83 |
| Температура стеклования, согласно ISO 11359-2, °C | 67 |
| Электрические свойства: |  |
| Диэлектрическая постоянная/Коэффициент затухания, согласно IEC 60250: |  |
| 1 кГц | 5,5/0,038 |
| 1 МГц | 5,0/0,001 |
| 10 МГц | 2,5/0,983 |
| Удельное объемное сопротивление, согласно IEC 60093, Ом·cм | 41(1015 |
| Удельное поверхностное сопротивление, согласно IEC 60093, Ом | 75(1015 |

Отверждение в течение 24 часов при 22°C с последующим отверждением в течение 30 минут при 80°C.

| Физические свойства: |  |
| --- | --- |
| Температура стеклования, согласно ISO 11359-2, °C | 97 |

Отверждение в течение 24 часов при 22°C с последующим отверждением в течение 15 минут при 120°C.

| Физические свойства: |  |
| --- | --- |
| Температура стеклования, согласно ISO 11359-2, °C | 116 |

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ОТВЕРДЕВШЕГО ПРОДУКТА

Отверждение в течение 7 дней при 22°C
Предел прочности при сдвиге, согласно ISO 4587:

| Малоуглеродистая сталь (после пескоструйной обработки) | Н/мм2 | 20 |
| --- | --- | --- |
|  | (фунт/дюйм2) | (2900) |
| Нержавеющая сталь | Н/мм2 | 9 |
|  | (фунт/дюйм2) | (1300) |
| Алюминий | Н/мм2 | 7 |
|  | (фунт/дюйм2) | (1000) |
| Алюминий (протравленный) | Н/мм2 | 15 |
|  | (фунт/дюйм2) | (2170) |
| Латунь | Н/мм2 | 5 |
|  | (фунт/дюйм2) | (750) |
| Противозадирный состав | Н/мм2 | 5 |
|  | (фунт/дюйм2) | (750) |
| Дихромат цинка | Н/мм2 | 5 |
|  | (фунт/дюйм2) | (750) |
| АБС-сополимер | Н/мм2 | 6 |
|  | (фунт/дюйм2) | (900) |
| Поликарбонат | Н/мм2 | 4 |
|  | (фунт/дюйм2) | (700) |
| Полиметилметакрилат | Н/мм2 | 1 |
|  | (фунт/дюйм2) | (150) |
| Эпоксидная смола, усиленная стекловолокном | Н/мм2 | 8 |
|  | (фунт/дюйм2) | (1200) |
| Древесина твердой породы (тик) | Н/мм2 | 12 |
|  | (фунт/дюйм2) | (1700) |
| Древесина мягкой породы (хвоя) | Н/мм2 | 8 |
|  | (фунт/дюйм2) | (1,200) |

ТИПИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отверждение в течение 7 дней при 22°C

Предел прочности при сдвиге, согласно ISO 4587:

Малоуглеродистая сталь (после пескоструйной обработки)

Прочность в нагретом состоянии

Измерено при температуре

Температурное старение

Старение при температуре,
применяемой при испытаниях, 22°C

Стойкость к действию химикатов/растворителей

Старение при температуре,
применяемой при испытаниях, 22°C

|  |  | % от начальной прочности |
| --- | --- | --- |
| Окружающая среда | °C | 500 ч. | 1000 ч. |
| Вода | 60 | 100 | 110 |
| Вода | 90 | 135 | 135 |
| Моторное масло | 40 | 105 | 105 |
| Ацетон | 22 | 115 | 110 |
| Относительная влажность 98% | 40 | 125 | 120 |
| Неэтилированный бензин | 22 | 90 | 95 |
| Хлорид натрия, 7,5% | 22 | 105 | 100 |
| Вода/гликоль 50/50 | 87 | 110 | 120 |
| Уксусная кислота, 10% | 22 | 85 | 100 |
| Гидроксид натрия, 4% | 22 | 105 | 80 |

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода и/или богатых кислородом сред, а также не должен быть использован в качестве герметика для хлорина или других сильных окислителей.

Информация о безопасном применении продукта содержится в Паспорте безопасности материала (MSDS).

Указания по применению

1.	Для достижения наилучшего результата склеиваемые поверхности необходимо очистить, высушить и обезжирить. При склеивании элементов конструкций, подверженных высоким нагрузкам, прочность и долговечность соединения может повысить предварительная обработка поверхностей специальными материалами.

2.	Перед применением продукта необходимо смешать смолу и отвердитель. При использовании контейнеров для насыпных грузов тщательно перемешивать по массе или по объему в пропорциях, указанных в Описании продукта. При смешивании вручную необходимо взвесить или отмерить требуемое количество смолы и отвердителя, после чего их тщательно перемешать. Смешивать в течение 15 секунд до получения массы однородного цвета

3.	Не перемешивать в количествах, превышающих по массе 4 кг, поскольку в этом случае может произойти выделение чрезмерного количества теплоты. Перемешивание в меньших количествах минимизирует количество выделяемой теплоты.

4.	После смешивания нужно немедленно нанести продукт на одну из соединяемых поверхностей. Для повышения прочности соединения можно нанести клеящий состав на обе склеиваемые поверхности. Соединить склеиваемые детали немедленно после нанесения клеящего состава.

5.	Жизнеспособность смеси составляет от 3 до 4 часов при температуре 22°C. Более высокая температура и большее количество смеси сокращают ее жизнеспособность.

6.	Не допускайте смещения склеиваемых деталей до полного отверждения состава. Прежде чем подвергать место соединения рабочим нагрузкам, необходимо дождаться его полного отверждения.

7.	Остатки не отвердевшего клеящего состава можно протереть органическим растворителем (например, ацетоном).

8.	После нанесения продукта и до его отверждения все оборудование, с помощью которого выполнялось перемешивание и нанесение, следует промыть мыльным раствором горячей воды.

Техническая характеристика материала LoctiteLMS

Техническая характеристика от 22 ноября 2007 года (смола) и техническая характеристика от 07 декабря 2007 года (отвердитель). Указанные свойства продукта подтверждены протоколами испытаний, проведенных для каждой партии продукта. Протоколы испытаний технических характеристик продукта (LMS) включают параметры контроля качества, которые считаются наиболее важными для пользователя. Кроме того, проводится комплексный контроль качества, который гарантирует неизменно высокое качество продукта. Специальные требования клиента к техническим характеристикам продукта могут быть также удовлетворены благодаря службе Henkel Loctite Quality.

Хранение

Хранить продукт в закрытом контейнере в сухом месте. Требования к хранению продукта могут быть указаны на этикетке, прикрепляемой к контейнеру, в котором поставляется продукт.

Оптимальные условия для хранения: От 8°C до 21°C. При температуре ниже 8°C или выше 28°C может произойти изменение свойств продукта. При применении продукта, извлеченного из контейнера, может произойти его загрязнение. Запрещено выливать неиспользованный продукт обратно в оригинальную упаковку. Корпорация Henkel не несет ответственность за качество загрязненного продукта или продукта, который хранился в условиях, отличающихся от тех, которые были указаны выше. Для получения дополнительной информации необходимо обратиться в ближайший центр технической поддержки или к представителю службы поддержки клиентов.

Перевод величин

(°C ( 1,8) + 32 = °F

кВ/мм ( 25,4 = В/мил

мм/25,4 = дюймы

Н ( 0,225 = фунт

Н/мм ( 5,71 = фунт/дюйм

Н/мм2 ( 145 = фунт/дюйм2

МПа ( 145 = фунт/дюйм2

Н·м ( 8,851 = фунт·дюйм

Нм ( 0,738 = фунт·фут

Н·мм ( 0,142 = унция·дюйм

мПа·с = сПз

Примечание

Содержащиеся в данном документе данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Производитель не несет ответственность за результаты испытаний, полученных другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля над проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за его применение по назначению и применяемые методы нанесения, а также за безопасность труда персонала и защиту имущества от повреждения несет потребитель. В свете вышесказанного, корпорация Henkel отрицает все рекламации по несению гарантийных обязательств, как выраженные, так и предполагаемые, включая гарантийные обязательства по товарности или пригодности продукта к отдельному применению, возникающие из факта продажи или использования продукции корпорации Henkel. Корпорация Henkel снимает с себя ответственность за возможный ущерб, как логически вытекающий, так и случайный, включая потерю прибыли. Рассматриваемые в данном документе процессы или составы не следует интерпретировать в качестве основания для приоритета над патентами, которыми обладают другие производители, а также в качестве лицензии, полученной по одному из патентов, которыми обладает корпорация Henkel и которая может включать подобные процессы или составы. Корпорация Henkel рекомендует потенциальным покупателям перед внедрением какого-либо продукта в производственный процесс, проводить предварительные испытания, руководствуясь приводимыми в настоящем документе данными в качестве ориентира. Данный продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или заявками на патент.

Использование товарных знаков

Если не указано иное, все товарные знаки, упомянутые в данном документе, являются товарными знаками корпорации Henkel в США и повсеместно. Знак ® обозначает товарный знак, зарегистрированный в Бюро патентов и товарных знаков США.

Ссылка 0.1

# Text boxes

% от прочности при полном отверждении

Время отверждения, ч.

мин.

мин.

ч.

ч.

ч.

ч.

ч.

ч.

Температура, °C

% от прочности при полном отверждении

Отверждение в течение 7 дней при 22°C

Отверждение в течение 24 ч. при 22°C и затем в течение 30 мин. при 80°C

Отверждение в течение 24 ч. при 22°C и затем в течение 15 мин. при 120°C

% от начальной прочности, при 22°C

Время, ч.